|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-60/2020-04 |  | oznaka naročila: | D-59/20 G |
| Datum: | 26.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000551/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena - Vurberk** |

**Vprašanje:**

**JN003081/2020-W01 - D-059/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena - Vurberk, datum objave: 19.05.2020**

**Datum prejema: 26.05.2020   09:12**

Naročnika sprašujemo, kakšna je sestava torkiranega betona za ureditev brežin.

**Odgovor:**

Običajna receptura za pripravo 0.50 m3 torkret betona:

* 780.00 kg frakcije do 4 mm;
* 90.00 kg frakcije od 0 do 1 mm;
* cement PC S, 210.00 kg;
* Zeta cementol: 4.20 litra;
* Voda: 90.00 do 100.00 litrov.