|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-497/2020-11 |  | oznaka naročila: | A-12/21 G |
| Datum: | 24.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001841/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo - Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)** |

**JN000598/2021-B01 - A-12/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 24.02.2021   15:17**

**Vprašanje:**

Imamo naslednja vprašanja:  
1. Pri zavihkih počivališče P1 in P2, v načrtu je iz prereza voziščne konstrukcije razbrati, da je predviden tudi bitumiziran drobljenec AC22 base 50/70 A" 9 cm. V popisih omenjene plasti ni navedene. Kje je prišlo do napake?  
2. Pri poglavju zemeljska dela in temeljenje, se pri postavki "izdelava posteljice" pojavljajo enote mere m', m2 in m3, za enako vrsto del. Pozivamo naročnika, da enote mere za enake postavke uskladi.  
3. V zavihku P268-286, v poglavju zemeljska dela in temeljenje, pod pozicijo 2.10 "ureditev planuma" je enota mere m3. Pri vseh drugih istih postavkah je enota mere m2. Pozivamo naročnika, da enote mere za enake postavke uskladi.

**Odgovor:**

1.

Voziščna konstrukcija na počivališčih je naslednja:

- 4cm BITUMENSKI BETON AC 11 surf PmB45/80-50, A2

- 7cm BITUMINIZIRANI DROBLJENEC AC 22 bin PmB45/80-50, A2

- 30cm TAMPONSKI DROBLJENEC D32

- 20cm ZMRZLINSKO ODPOREN KAMNITI MATERIAL 0/64mm

- GEOTEKSTILIJA (NATEZNA TRDNOST nad 16 do 18 kN/m2)

2.

Pri postavkah kjer je kot EM m2 je navedena tudi debelina posteljice. Upošteva se kot navedeno v popisu del.

V zavihku K7 Njiverce od P312 do P320 pri poglavju zemeljska dela in temeljenje je pri postavki 2.07 pravilna EM m3. Upoštevati popravljen popis del.

3.

V zavihku 268-286 pri poglavju zemeljska dela in temeljenje se pri postavki 2.10 popravi EM iz m3 v m2 ter popravi količina. Upoštevati popravljen popis del.