|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-527/2020-12 |  | oznaka naročila: | A-19/21 G |
| Datum: | 5.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000126/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik od km 5,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)** |

**JN008070/2020-B01 - A-19/21, datum objave: 30.12.2020**

**Datum prejema: 5.02.2021   12:48**

**Vprašanje:**

V popisu pri duktilnih ceveh navajate, da morajo biti cevi z dvojno obojko, kjer notranja obojka služi tesnenju, zinanja pa sidranju z zariči. V nadaljevanju pa navajate spoj TYTON ali BLS, kar pa nista enakovredna spoja.  
  
Opis dvojne obojke opisuje BLS oz VRS spoj, zato je verjetno prišlo do napake in ste mislili BLS/VRS spoj ali enakovredno?  
  
Hvala za potrditev.

**Odgovor:**

Naročnik bo odpravil napake v postavki 2,0 »C. Montažna dela« iz sklopa »vodovod«:

Upošteva se TYTON spoj :

Postavka se pravilno glasi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi: |  |  |
|  | Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, in  tesnilom kot npr. TYTON spoj). 100 % kalibrirane cevi |  |  |
|  | NL DN 100 TYTON, klasa C40 | m' | 560,00 |
|  | NL DN 200 TYTON, klasa C40 | m' | 560,00 |

Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del – III.