|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G |
| Datum: | 22.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 22.03.2021   10:13**

**Vprašanje:**

Pri kanalizacijskih ceveh se enkrat navaja centrifugirani poliester, enkrat armirani poliester, enkrat samo poliester.  
Prosimo naročnika za točno navedbo (specifikacijo / oznako) katere cevi je potrebno vgraditi.  
  
Prav tako pri jaških - piše samo poliester. Prosimo naročnika za točno navedbo iz katerega materiala morajo biti jaški.

**Odgovor:**

Uporabijo se kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14364, SN 10000. Notranji zaščitni sloj cevi je iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm.

Predvideni so vodotesni prefabricirani poliestrski jaški, katerih dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost za povozne obremenitve.