|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-168/2021-12 |  | oznaka naročila: | A-83/21 G |
| Datum: | 10.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000630/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacije in rekonstrukcije šestih nadvozov: KR0054, KR0056, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 na G2-101/0232 Ljubelj-Tržič** |

**JN002341/2021-B01 - A-83/21; datum objave: 15.04.2021**

**Datum prejema: 10.05.2021   08:22**

**Vprašanje:**

Prosim za podrobnejšo specifikacijo postavke "Izdelava in dobava filtra za odvod pronicajoče vode do cevk za odvod pronicajoče vode. Filter je iz enozrnatega betona vezanega z umetno smolo. Filter se izvede vzdolž celotnega objekta v širini 15 cm in debelini 4 do 6 cm."  
Kakšne so zahteve za granulacijo agregata? Kakšne so zahteve za umetno smolo? Hvala.

**Odgovor:**

Uporabi se okrogli agregat zrn 4 – 8 mm. Vezna (epoksidna) smola ima enake zahteve kot vezni sloj za hidroizolacijo.